禁止使用建设工业产品名录 产品类别; 产品名称; 淘汰原因; 替代产品; 执行标准; 执行日期. 钢筋; 光面钢筋作为受力(纵向)钢筋（φ6、φ8除外）; 受力性能差。; 非光面钢筋和冷轧带肋钢筋。; GB13788-2000、GB99-1998 等有关标准。; 2001、5、1. 墙体材料; 粘土类制品; 浪费土地资源、不利于节能; 符合节能要求的非粘土新型墙体材料; GB8239-1997等标准; 2003、10、1. 保温材料; 粘土珍珠岩保温砖; 保温效果差，达不到建筑节能50%的要求; 模塑、挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板等新型节能保温材料; GB/T10801.1-2002 GB/T10801.2-2002 等标准; 2002、10、1. 菱镁类复合保温板; 性能差，产品翘曲、产品易泛卤、龟裂; 2002、10、1. 复合硅酸盐保温浆料; 保温性能差，饰石不易处理，墙体易开裂; 2002、10、1. 建筑门窗; 32系列实腹钢门窗、25系列、35系列空腹钢门窗、主要受力构件壁小于1.2mm的铝合金门窗; 不符合建筑节能要求，物理性能差。; 多腔室PVC塑料型材、铝塑、木塑、钢塑、断桥铝合金复合型材等新型节能门窗; 1、GB/T5237.1-.5-2000 2、GB/T8814 3、JG/T3018-1994 等有关标准; 2001、5、1. 普通单玻建筑外门窗; 保温、隔声性能较差，达不到建筑节能的要求；在节能住宅中禁止使用。; 各种中空玻璃节能门窗。; 2003、10、1. 密封胶条; 改性聚氯乙烯（PVC）弹性密封胶条; 弹性差，易龟裂。; 三元乙丙橡胶密封条; 执行国家或行业标准; 2003、10、1. 用油灰作为门窗密封材料; 密封性差，易污染。; 硅酮玻璃硅胶等各种新型密封胶; GB/T14683-1993; 2001、5、1. 散热器; 灰铸铁圆翼型、四柱813型灰铸铁散热器; 易堵塞、能耗大。; 经内防腐处理的钢制、铝制散热器，铜制散热器及经无粘砂工艺处理的新型铸铁散热器; JG/T3012.2-1998等标准; 2001、5、1. 住宅采暖系统; 单管顺序式采暖系统; 不利节能，无法实现分户计量；禁止用于所有住宅工程。; 各种能分户与计量的多元化采暖系统; 执行国家或行业标准及建设部2000年76号令; 2000.10.1. 管材管件; 给水管：冷热镀锌钢管; 易生锈，腐蚀，堵塞，禁止用于住宅、公建生活给水管。; 各种新型塑料、铝塑、铜管、不锈钢管给水管; 执行国家或行业标准; 2001、5、1. 给水管：管径400mm以上（含400mm）的埋地普通铸铁管、水泥管; 易锈蚀，使用性能差，易污染水质。; （1）给水用聚乙烯（PE）管材 （2）给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 （3）玻璃纤维缠绕增强热固性树脂夹砂压力管 （4）钢塑复合管材 （5）离心铸造球墨铸铁管; GB/T 13663-2000 GB/T10002.1-1996 JC/T 838-1998 GB/T13295-1991; 2003、10、1. 排水管：管径600mm以下（含600mm）的埋地普通承插口铸铁管、陶瓷管; 性能不可靠，易锈蚀污染环境。; （1）建筑排水用硬聚氯乙烯管材 （2）埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材 （3）玻璃纤维缠绕增强热固性树脂夹砂压力管 （4）聚氯乙烯径向加筋管（PVC-U） （5）塑料螺旋缠绕管（PP、HDPE） （6）高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE） （7）排水用芯层发泡硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 （8）埋地排污、废水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 （9）离心铸造球墨铸铁管; GB/T 5836.1-1992 GB/T 18477-2001 JC/T 838-1998 执行国家新标准 执行国家新标准 执行国家新标准 GB/T 16800-1997 GB/T10002.3-1996 GB/T13295-1991; 2003、10、1. 铁皮和手糊玻璃钢雨水管; 质量不稳定，易锈蚀，易损坏。; 各种新型雨水管。; QB/T2480-2000等标准; 2002. 水嘴; 螺旋升降式铸铁水嘴; 质量不可靠，易锈蚀，密封不严。; 采用陶瓷片密封的水嘴等型水嘴; QB/T18145-2000; 2001、5、1. 水箱; 高层楼房二次供水水泥水箱、普通钢板水箱; 表面粗糙、易生锈污染水质; 不锈钢、玻璃钢、搪瓷、喷塑新型塑料等不易产生污染的水箱。; 执行国家或行业标准; 2003年. 防水材料; 指标低于国家标准的高分子防水卷材; 部分企业标准中技术指标低于国家标准。; 执行国家标准的高分子防水卷材、 弹性体改型沥青防水卷材（SBS）、塑性体改性沥青防水卷材（APP）等各种新型防水卷材。; GB18173.1-2000 GB18242-2000 GB18243-2000; 2001、3、1. 沥青复合胎防水卷材、聚乙烯-丙纶复合防水卷材; 抗老化、耐低温性能差。; 2001、5、1. 石油沥青纸胎油毡、PVC煤焦油柔性油毡; 污染环境，不环保。; 2001、5、1. 焦油型聚氨酯防水涂料、 焦油类防水材料; 污染环境，不环保。; 非焦油聚氨酯防水涂料、渗晶型防水材料等各类新型防水材料; GB18445-2001 《水泥基渗透结晶型防水材料》; 2002、7、1. 外加剂; 氯盐类外加剂; 氯盐类外加剂锈蚀钢筋，禁止在钢筋混凝土中应用；氯盐阻锈类外加剂可用于普通钢筋混凝土但在预应力混凝土中禁止使用; 无氯型外加剂。; 执行国家或行业标准; 2002、7、1. 建筑涂料; 乙丙乳液系列涂料; 耐侯性差，耐久性差。; 合成树脂乳液内、外墙涂料、氟碳漆等新型环保涂料。; GB/T9756-2001 GB/T9755-2001 GB/T9757-2001等标准 （国家经贸委第32号令）; 2002、4、1 2002、4、1. 以聚乙烯醇缩甲醛为胶结材料的水溶性涂料（107胶）; 不环保，对使用者健康有损害。; 2003、10、1. 聚乙烯醇水玻璃内墙涂料（106内墙涂料）; 附着力差、不环保。; 2003、10、1. 多彩内墙涂料(树酯以硝化纤维素为主,溶剂以二甲苯为主的O/W型涂料); 不环保，影响使用者健康。; 2003、10、1. 氯乙烯-偏氯乙烯共聚乳液外墙涂料; 易黄变、耐碱性差。; 2002、10、1. 聚醋酸乙烯乳液类（含EVA乳液）外墙涂料; 耐水性、耐老化性差。; 2002、7、1. 107胶系列产品; 污染环境，甲醛超标; 各种新型无污染建筑用胶; 2003年. 通风管道; 玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道、钢丝网水泥住宅厨房排风道，单立管（无防穿串烟措施）住宅公用排烟道，砖砌排烟道。; 质量差，易串味。禁止用于所有住宅工程。; 玻璃纤维增强水泥通风管道，各种新型变压式防串味、隔声预制排烟道; JC854-1999等有关标准; 2001、5、1. 卫生洁具; 上导向直落式水箱配件; 不节水; 符合CJ164-2002《节水型生活用水器具》的器具; CJ164-2002; 2002、7、1. 6L水以上坐便器; 不节水; 符合CJ164-2002《节水型生活用水器具》的器具; CJ164-2002; 2003、10、1. 进水口低于水面的卫生洁具水箱配件; 易造成水污染。; 进水口高于水面的高水位卫生洁具水箱件; 2003、10、1. 水封高度小于50毫米地漏; 易失效造成串味，不防臭。; 水封高度大于50毫米的高水封地漏（不锈钢、铜制、塑料等）; 2003、10、1. 建筑模板及扣件; 普通木模板; 施工效率低，易产生质量问题。; 钢框竹（木）胶合板大模板、钢或胶合板大模板、塑料和玻璃钢模壳等及相应的支撑体系; GB/T17656-1999 JZ/T3059-1999等标准; 2003. 木脚手架; 施工效率低，易产生安全事故。; 碗扣式、门架式、悬挑式和整体爬升式等新型脚手架。; JG/T13-1999等标准; 2003. 起重机及 提升机; QT16塔式起重机; 安装、拆卸过程中危险性大，使用过程中安全性能差; 推荐使用31.5tm以上塔吊; GB5144-1994; 1995. 自制井、门式架物料提升机; 无设计计算、无生产许可证、无不符合规范要求，安全性能差。; 推荐使用正规厂家生产的符合国家标准的有证产品; JGJ88-1992; 2004、1、1. 室内装饰 材料; 不耐水石膏类刮墙腻子; 耐水性能差，强度低; 各种耐水环保腻子; JG/T3049-1998; 2002、7、1. 有害物质超标的室内装饰装修材料; 污染环境，损害使用者健康; 各种满足环保要求的装饰材料; 执行《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性家标准》。; 2002、7、1. 限制使用建设工程企业名录 产品类别; 产品名称; 限制范围及原因; 替代产品; 执行标准; 执行日期. 水泥; 包装水泥; 不利于节约资源和环境保护。（混凝土搅拌站、水泥制品生产企业及水泥用量500吨以上的建设工程，散装水泥使用量应达到工程水泥使用总量的70%以上）; 符合质量、运输和储存要求的散装水泥。; GB175-1999等国家标准。; 2003、10、1. 立窑水泥; 不允许用于C25（含C25）以上的预拌混凝土及钢筋混凝土主体工程。; 经市建委备案的旋窑生产硅酸盐系列水泥。; GB175-1999等国家标准; 2003、10、1. 墙体材料; 单排孔轻集料混凝土小型空心砌块（厚度≥190）; 抗剪强度低，热工性能差。（不允许用于节能建筑）。; 推广使用封底多排孔轻集料混凝土小型空心砌块。; GB15229-2002 JC862-2000等标准; 2003、10、1. 厚度为60毫米的隔墙板; 隔声和抗冲击性能差（只允许用于厨侧墙）。; 厚度为90毫米的隔墙板及80毫米以上的石膏砌块; JG3063-1999等标准; 2003、10、1. 水泥聚苯板（聚苯颗粒与水泥混合成型）; 保温性能差（不允许用于节能建筑）。; 达到节能标准的各类保温板; GB/T10801-2002等标准; 2003、10、1. 二孔或三孔炉渣砖; 保温性能差（不允许用于节能建筑）; 推广使用双排4孔或4孔以上炉渣砖; 2004、1、1. 建筑门窗 及配件; 拼板式塑料外门; 物理力学性能差; 厚壁发泡塑料型材整板门等; GB/T5237-93 GB/T8814 JG/T3018-94 等有关标准; 2003、10、1. 普通木窗; 浪费资源，不符合绿色环保要求; 各种节能型保温窗; 2003、10、1. 铝合金、塑料（塑钢）外平开窗; 不允许用于7层以上（含7层）住宅。大风情况下安全性能差; 各种节能保温型内平开窗; 2003、10、1. 50系列塑料窗; 强度低，物理性能差; PVC塑料门窗、断桥隔热保温型铝合金门窗和彩色涂层钢板门窗等; 2004、1、1. 单点执手; 安全性能差，不允许用于高度超过900mm的窗扇; 多点执手产品; 2003、10、1. 非滚动轴承式滑轮; 只允许用于推拉纱窗; 符合JG/T 129要求的滚针或滚珠轴承式滑轮; JG/T 129; 2004、1、1. 散热器; 长翼型散热器; 能耗大，质量不稳定。不适用于住宅工程。; 经内防腐处理的钢制、铝制散热器，铜制散热器及经无粘砂工艺处理的新型铸铁散热器; JG/T3012.2-1998等标准; 2003、10、1. 砼外加剂; 含硝铵和尿素的防冻剂; 污染环境（不得用于办公、居住等建筑工程）; 有机化合物类; JC475-1992（96） GBJ50119; 2003、10、1. 含六价铬盐和亚硝酸盐的防冻剂; 不环保（严禁用于饮水工程及与食品相接触的工程）; 有机化合物类; JC475-1992（96） GBJ50119; 2003、10、1. 管材管件; 排水管：管径600mm以下（含600mm）的水泥管; 性能不可靠，易渗漏。不允许用于市重点工程和重要项目。; 各种新型排水管; GB/T10002.3-1996 GB/T18477-2001 JC/T 838-1998 GB/T 16800-1997 等标准; 2003、10、1. 建筑扣件; 小钢模; 施工效率低、外观质量差（自2004年1月1日限制在楼板、全剪力墙结构模板工程中使用）; 各种新型组合式整体及相应的支撑体系。; 2004、1、1...